Технические условия на паркетную доску  категорий  Прайм (Экстра) , Рустик (А), Рустик (В)  и  Рустик (С).

1. В паркетной доске, соответствующей категории "Прайм", не допускаются пороки,

превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п | Наименование порока. | Норма ограничения в изделиях. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности. | На нелицевой поверхности. |
| 1. | Сучки сросшиеся, здоровые без трещин. | Допускаются диаметром до 8 мм, не более 1шт. на изделие. | Допускаются. |
| 2. | Сучки сросшиеся, здоровые с трещинами. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 3. | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, здоровые и темные. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 4. | Сучки выпавшие. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 5. | Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, засмолок, сердцевина, бахрома. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 6. | Смоляные кармашки. | Допускаются размерами до 2 x 15 мм, не более 1 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 7. | Трещины сквозные. | Не допускаются. | Не допускаются. |
| 8. | Трещины несквозные. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 9. | Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 10. | Заболонь. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 11. | Гниль, засинение, червоточины. | Не допускаются. | Допускаются. |

2. В паркетной доске, соответствующей категории "Рустик А", не допускаются пороки, превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п | Наименование порока. | Норма ограничения в деталях. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности. | На нелицевой поверхности. |
| 1. | Сучки, частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм. | Допускаются диаметром до 15 мм, не более 1 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 2. | Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм. | Допускаются диаметром до 25 мм, не более 2 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 3. | Темные и несросшиеся сучки. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 4. | Выпавшие сучки на кромке детали без выхода на лицевую поверхность. | Допускаются. | Допускаются. |
| 5. | Трещины несквозные на лицевых и нелицевых поверхностях шириной до 1мм и глубиной до 4 мм. | Допускаются суммарной длиной не более 7% от длины изделия. | Допускаются. |
| 6. | Трещины торцевые несквозные шириной до 1 мм и глубиной до 4 мм. | Допускаются. | Допускаются. |
| 7. | Смоляные кармашки. | Допускаются размерами до 3 x 50 мм, не более 1 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 8. | Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина. | Допускаются размерами до 5 x 3 мм и глубиной до 1 мм. Не более 1 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 9. | Ядровые пятна, побурение. | Допускаются в виде пятен и полос до 30% площади поверхности изделия. | Допускаются. |
| 10. | Бахрома, гнили, засинсние. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 11. | Заболонь. | Допускается по краям лицевой поверхности до 20% от ее площади. | Допускается. |

3. В паркетной доске, соответствующей категории "Рустик В", не допускаются пороки,

превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п | Наименование порока. | Норма ограничения в деталях. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности. | На нелицевой поверхности. |
| 1. | Сучки, частично сросшиеся с трещинами шириной не более 1мм. | Допускаются диаметром до 20 мм, не более 2 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 2. | Сучки здоровые сросшиеся с трещинами шириной не более 1 мм. | Допускаются диаметром до 30 мм. | Допускаются. |
| 3. | Темные и несросшиеся сучки. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 4. | Выпавшие сучки на кромке детали без выхода на лицевую поверхность. | Допускаются. | Допускаются. |
| 5, | Трещины несквозные на лицевых и нелицевых поверхностях шириной до 1 мм и глубиной до 4 мм. | Допускаются суммарной длиной не более 15% от длины изделия. | Допускаются. |
| 6. | Трещины торцевые несквозные шириной до 1 мм и глубиной до 4 мм. | Допускаются. | Допускаются. |
| 7. | Смоляные кармашки | Допускаются размерами до 3 x 50 мм, не более 1 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 8. | Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина. | Допускаются размерами до 5 х 3 мм и глубиной до 1 мм. Не более 1 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 9. | Ядровые пятна, побурение | Допускаются в виде пятен и полос до 60% площади поверхности изделия. | Допускаются. |
| 10. | Бахрома, гнили, засинение. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 11. | Заболонь. | Допускается по краям лицевой поверхности до 40% от ее площади. | Допускается. |

4. В паркетной доске, соответствующей категории "Рустик С", не допускаются пороки, превышающие приведенные ниже нормы:

| № п/п | Наименование порока. | Норма ограничения в деталях. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На лицевой поверхности. | На нелицевой поверхности. |
| 1. | Сучки любые, кроме выпавших. | Допускаются. | Допускаются. |
| 2. | Сучки выпавшие. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 3. | Трещины несквозные. | Допускаются. | Допускаются. |
| 4. | Трещины сквозные. | Не допускаются. | Не допускаются. |
| 5. | Смоляные кармашки. | Допускаются. | Допускаются. |
| 6. | Червоточины. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 7. | Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задир, выщербина. | Допускаются размерами до 20 x 10 мм и глубиной не более 3 мм в количестве не более 2 шт. на изделие. | Допускаются. |
| 8. | Грибные ядровые пятна, побурение, заболонь, ложное ядро. | Допускаются. | Допускаются. |
| 9. | Засмолок, свилеватость, завиток, глазки, крень. | Допускаются. | Допускаются. |
| 10. | Бахрома, гнили. | Не допускаются. | Допускаются. |
| 11. | Синева. | Допускается не более 50% площади изделия. | допускается. |
| 12. | Непрострог. | Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм. При этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% от длины изделия. | Допускается, не приводящий к браку в ходе монтажа паркетных досок в настил. |
| 13. | Сердцевина. | Допускается. | Допускается. |
| 14. | Прорость. | Допускается размером до 8 x 70 мм не более 2 шт. на изделие. | Допускается. |

ПРИМЕЧАНИЯ:

Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

Изгиб изделия является допустимым, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.

5. Номенклатура продукции, предельные отклонения размеров.

Влажность паркетной доски составляет 8% +/- 2%.

Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам.

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей должны быть не более:

По толщине: 0/+0.1 мм По ширине: 0/+0,5 мм По длине: 0/+0.5 мм

Прирезка изделий по длине производится под углом 90 градусов.

Изделия производятся в следующих длинах: 0,670 м,   0,938 м,   1,206 м,    1,474 м,    1,742 м,     2,010 м.

6. Упаковка.

6.1 .Упаковывается в стрейч-пленку или термоусадочную плёнку по 5 паркетных досок одной категории и одной длины в одну упаковку.

6.2. Каждая упаковка должна иметь этикетку со следующей информацией:

- наименование изделия;

- порода древесины;

- размеры изделия:

- его категория:

- количество изделий в упаковке.

6.3. Схема загрузки упаковок с паркетной доской в транспортный палет такова:

- палеты для паркетной доски изготавливаются длиной 2,1 м, шириной 1,1 м и высотой 0,95 м;

- в один палет укладываются упаковки одной категории;

- упаковки с паркетной доской длиной 2,01,  1,742,  1,474  и  0,67 м загружаются в один палет с укладкой изделий вдоль поддона. Боковые ряды находящихся  в транспортном палете упаковок с паркетом выкладываются из изделий длиной 2,01 м. В середину данного палета укладываются более короткие изделия в шахматном порядке;

- упаковки с паркетной доской длиной 0,938   и  1,206 м укладываются вместе в один палет длиной 2,1м. При этом упаковки с изделиями длиной 1,206 м укладываются вдоль поддона, а длиной 0,938 м  -  поперек.